实验报告

R.V-环保型常温橡胶再生助剂在丁基橡胶中的应用.

石家庄瑞威科技贸易有限公司委托某生产丁基胶塞大厂做了如下实验,供大家参考:

- 实验方法

  - 先把丁基胶边400g在6吋开炼机上压20遍，辊温控制在60-70℃左右，辊距0.5mm。

  - 把100g丁基胶边包辊，加5gR.V再生助剂，混炼5分钟，辊距0.5mm，制成R.V母炼胶。

  - 按 R.V再生剂:丁基胶边=5:100比例制成多份R.V母炼胶备用.

- 实验

1、R.V再生助剂对丁基胶边门尼粘度的影响,本实验通过门尼粘度来考察R.V再生助剂的再生性能,结果见表一

| 表一 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁基胶边 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| R．V再生助剂 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 门尼粘度(ML1+4 100℃) | 122.9 | 77.9 | 74.1 | 63.8 |

门尼粘度结果显示当加入R.V再生助剂时,门尼粘度明显降低,且随R.V再生助剂用量增加,门尼粘度随之降低,表明R.V再生助剂有良好的“再生”性能。综合本厂实际情况和门尼粘度数据,R.V再生助剂用量为5份比较合适。以下实验均以3#配方为准。

2.R.V母炼胶在硫磺－促进剂硫化体系中胶料性能．

（１）．炭黑用量对Ｒ.Ｖ再生母炼胶的影响．

| 配方 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｒ．Ｖ母炼胶 | 100 | 100 | 100 |
|  | 低分子聚乙烯 | 5 | 5 | 5 |
|  | 硬脂酸 | 1 | 1 | 1 |
|  | ＺｎＯ | 3 | 3 | 3 |
|  | 石蜡油 | 10 | 10 | 10 |
|  | Ｓ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | ＥＺ／ＴＴ／Ｄ | 1.5/1.0/0.5 | 1.5/1.0/0.5 | 1.5/1.0/0.5 |
|  | 高耐磨炭黑 | 20 | 40 | 60 |

胶料性能		160℃硫化仪  图 (略)

硫化          平板模压	151℃×15分钟

| 物理性能 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300%定伸应力(MPa) | 4.2 |  |  |
|  | 扯断强度(MPa) | 5.3 | 6.9 | 7.2 |
|  | 永久变形(%) | 52 | 39 | 36 |
|  | 扯断抻长率(%) | 389 | 270 | 200 |
|  | 硬度(邵氏A) | 68 | 76 | 82 |

由硫化曲线看出:随着炭黑量的增加,强力性能随之增加,但加工性能变差,试验结果说明炭黑量达到40份以上时,强力性能增加不明显,当炭黑加入量超过60份时,混炼胶起皮,加工困难,从综合性能考虑，炭黑加入量在25-40份左右较好。

(2).石蜡油对R.V再生母炼胶性能的影响

表二

| 配方 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.V母炼胶 | 100 | 100 | 100 |
|  | 低分子聚乙烯 | 5 | 5 | 5 |
|  | 硬脂酸 | 1 | 1 | 1 |
|  | ZnO | 3 | 3 | 3 |
|  | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | EZ/TT/D | 1.5/1.0/0.5 | 1.5/1.0/0.5 | 1.5/1.0/0.5 |
|  | 高耐磨炭黑 | 40 | 40 | 40 |
|  | 石蜡油 | 10 | 25 | 40 |

胶料性能

160℃硫化仪   图  (略)

平板硫化      151℃ ×15分钟

| 物理性能 | 扯断强度(Mpa) | 6.9 | 3.5 | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扯断伸长率(Mpa) | 270 | 180 | 200 |
|  | 永久变形(%) | 39 | 16 | 14 |
|  | 硬度(邵氏A) | 76 | 62 | 52 |

表中显示:石蜡油对强力性能影响很大,石蜡油用量增加,强力性能下降很快。加石蜡油能改善胶料的加工性能,在强力要求不高的产品可适当多加些石蜡油,但对强度有较要求时,石蜡油最好不超过15份。

3.R.V再生助剂在瓶塞上的应用。

表三.

| 瓶塞胶中掺入R.V母炼胶料性能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配方 |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 溴化2030 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ZnO | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 硬脂酸 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 石蜡油 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 氧化聚乙烯 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 钛白粉 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 中超炭黑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 锻烧陶土 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | MgO | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
|  | 硅油 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | TT/EZ | 0.8/0.8 | 0.8/0.8 | 0.8/0.8 |  |
|  | R.V母炼胶 | 0 | 20 | 40 |  |

胶料性能

170℃硫化仪  （略）

平板硫化      153℃×7分钟

| 物理性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 300%定伸应力(Mpa) | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| 扯断强力(Mpa) | 9.1 | 8.1 | 7.3 |
| 伸长率(%) | 880 | 860 | 870 |
| 永久变形(%) | 32 | 33 | 30 |
| 硬度 | 36 | 35 | 34 |

化学性能(丁基抗生素瓶行业标准YY0169.2-94)

| 硫化物 | 合格 | 合格 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| HV吸收 | 0.034 | 0.067 | 0.021 |
| 还原物质 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
| 浊度 | 2 | 2 | 0.5 |
| PH差值 | 0.4 | 0.45 | 0.10 |
| 锌 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 铵 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 重金属 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 不挥发物 | 1.6 | 1.0 | 1.5 |
| 针刺落屑 | 1粒 | 1粒 | 2粒 |

物理性能显示,当加入R.V母炼胶10-20%时,一般物理性能都保持在其原始性能的80%以上,完全符合瓶塞胶的物理性能要求，而且其化学性能也符合丁基抗生素瓶塞YY0169.2-64的医药行业标准。

三、结论

1.R.V再生助剂再生效果明显。

2.加入炭黑能提高胶料强力性能。

3.石蜡油对R.V母炼胶强力性能影响很大。

4.当本厂瓶塞胶中掺用10%-20%R.V母炼胶时,其性能都保持在原始性能80%以上。

5.R.V再生助剂能明显降低成本,有广阔发展前途。